Технические характеристики геосетки Армисет

АРМИСЕТ-AS

| Наименование показателя | Ед. изм. | AS 35/35 PP (320) | AS 40/35 PP (330) | AS 50/40 PP (350) | AS 75/40 PP (400) | AS 100/40 PP (800) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё | - | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) |
| Полимерное покрытие | - | Битумная дисперсия |
| Поверхностная плотность | гр/м² | 320 | 330 | 350 | 400 | 800 |
| Прочность при растяжении |
| - в продольном направлении | кН/м | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| - в поперечном направлении | кН/м | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Размер ячейки | мм | 35х35 | 35х35 | 40х40 | 40х40 | 40х40 |
| Прочность при удлинении 3% |
| - в продольном направлении | кН/м | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 |
| - в поперечном направлении | кН/м | 8 | 10 | 12 | 18 | 13 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке |
| - в продольном направлении | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| - в поперечном направлении | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| Стойкость к действию агрессивной среды | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Стойкость к периодическому замораживанию/оттаиванию (морозостойкость), не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Стойкость к механическим повреждениям, при цикличной нагрузке | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Стойкость к ультрафиолету, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Грибостойкость, не более | балл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стандартные размеры рулона |
| - намотка | м | 50-200 |
| - ширина | м | 4,2 |

АРМИСЕТ-RU

| Наименование показателя | Ед. изм. | RU 35x20/20 (270) | RU 35/30 (270) | RU 35/35 (330) | RU 40/35 (350) | RU 50/20 (400) | RU 50/30 (320) | RU 50/40 (410) | RU 50/50 (420) | RU 55x30/20 (420) | RU 55x50/20 (420) | RU 60/20 (430) | RU 60/40 (540) | RU 75/40 (580) | RU 80x30/20 (490) | RU 80/30 (550) | RU 80/20 (600) | RU 100/20 (650) | RU 110x30/20 (500) | RU 110/30 (500) | RU 120/6 (650) | RU 150x30/30 (750) | RU 200x30/30 (950) | RU 200/50 (1000) | RU 300x30/20 (1250) | RU 300/50 (1350) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье | - | Полиэстер (PET) |
| Покрытие | - | Поливинилхлорид (PVC) |
| Плотность | г/м² | - | 270 | 330 | 350 | 400 | 320 | 410 | 420 | 420 | 420 | 430 | 540 | 580 | 490 | 550 | 600 | 650 | 500 | 500 | 650 | 750 | 950 | 1000 | 1250 | 1350 |
| Прочность при растяжении |
| - вдоль | кН/м | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| - поперек | кН/м | 20 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 60 | 60 | 75 | 30 | 80 | 80 | 100 | 30 | 110 | 120 | 30 | 30 | 200 | 30 | 300 |
| Размер ячейки | мм | 20 | 30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 50 | 20 | 50 |
| Прочность при удлинении 2% |
| - вдоль | кН/м | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | 27 | 35 | 35 | 46 | 46 |
| - поперек | кН/м | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | - | 14 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочность при удлинении 5% |
| - вдоль | кН/м | 14 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 40 | 20 | 30 | 33 | 52 | 50 | 50 | 55 | 55 | 95 | 95 |
| - поперек | кН/м | 14 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | - | 20 | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке |
| - вдоль | % | 12 (±3) |
| - поперек | % | 12 (±3) |
| Стойкость к действию агрессивной среды | % | 90 |
| Гибкость при отрицательной температуре | ºС | Минус 30ºС |
| Морозостойкость, не менее | % | 90 |
| Стойкость к механическим повреждениям, при циклической нагрузке, не менее | % | 95 |
| Стойкость к ультрафиолету, не менее | % | 90 |
| Грибостойкость, не более | балл | 3 |
| Стандартные размеры рулона |
| - намотка | м | 50 - 400 | 50 - 300 | 50 - 200 |
| - ширина | м | 4 |

АРМИСЕТ-SL

| Наименование показателя | Ед. изм. | 20x10/20x6 (200) | 20x10/20x6 (250) | 25x10/20x12 (200) | 20x10/20x12 (250) | 35x20/20x6 (250) | 35x20/20x6 (300) | 35x20/20x6 (450) | 50x30/30x15 (440) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье | - | Полиэстер (PET) |
| Покрытие | - | Поливинилхлорид (PVC) |
| Плотность | г/м² | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 300 | 450 | 440 |
| Прочность при растяжении |
| - вдоль | кН/м | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| - поперек | кН/м | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Размер ячейки | мм | 20x6 | 20x6 | 20x12 | 20x12 | 20x6 | 20x6 | 20x6 | 30x15 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке |
| - вдоль | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| - поперек | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| Стойкость к действию агрессивной среды | % | 90 |
| Гибкость при отрицательных температурах | ºС | Минус 30ºС |
| Морозостойкость, не менее | % | 90 |
| Стойкость к механическим повреждениям при циклической нагрузке, не менее | % | 95 |
| Стойкость к ультрафиолету, не менее | % | 90 |
| Грибостойкость, не более | балл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стандартные размеры рулона |
| - намотка | м | 50 - 400 |
| - ширина | м | 3,5 - 4 |